水利水电工程
　　　　基础面或混凝土施工缝处理工序质量评定表
表1.5-1
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　月　　日

	项
次
	检　查　项  目
	质　量　标　准
	检　　验　　记　　录

	1
	基础岩面

	(1)
	△建基面
	无松动岩块
	

	(2)
	△地表水和地下水
	妥善引排或封堵
	

	(3)
	岩面清洗
	清洗洁净，无积水，无积渣杂物
	

	2
	混凝土施工缝

	(1)
	△表面处理
	无乳皮、成毛面
	

	(2)
	混凝土表面清洗
	清洗洁净，无积水，无积渣杂物
	

	3
	软基面

	(1)
	△建基面
	预留保护层已挖除，地质符合设
计要求
	

	(2)
	垫层铺填
	符合设计要求
	

	(3)
	基础面清理
	无乱石、杂物，坑洞分层回填夯实
	

	评　　　定　　　意　　　见
	工程质量等级

	主要检查项目全部符合质量标准，一般检查项目      。
	

	施
工
单
位
	年　　月　　日


	建监
设理
单位
	年　　月　　日


水利水电工程
混凝土模板工序质量评定表
表1.5-2
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检　查　项  目
	质　量　标　准
	检　　验　　记　　录

	1
	△稳定性、刚度和强度
	符合设计要求
	

	2
	模板表面
	光洁、无污物
	

	项
次
	检　测  项　目
	设
计
值
	允许偏差(mm)
	实　　　测　　　值
	合格数
(点)
	合格率
(％)

	
	
	
	外露表面
	隐蔽
内面
	
	
	

	
	
	
	钢模
	木模
	
	
	
	

	1
	模板平整度；相邻两板面高差
	
	2
	3
	5
	
	
	

	2
	局部不平(用2m直尺检查)
	
	2
	5
	10
	
	
	

	3
	板面缝隙
	
	1
	2
	2
	
	
	

	4
	结构物边线与设计边线
	
	10
	15
	
	
	

	5
	结构物水平断面内部尺寸
	
	±20
	
	
	

	6
	承重模板标高
	
	±5
	
	
	

	7
	预留孔、洞尺寸及位置
	
	±10
	
	
	

	检测结果
	共检测　　　　　　　点，其中合格　　  　　　点，合格率　　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　　　见
	工序质量等级

	主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目      质量标准。检测项目实测点格率　　　　％。
	

	施
工
单
位
	年　　月　　日
	建监
设理
单位
	年　　月　　日


水利水电工程
混凝土钢筋工序质量评定表
表1.5-3
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　月　　日

	项
次
	检　查　项  目
	质量标准
	检　　验　　记　　录

	1
	△钢筋的数量、规格尺
寸、安装位置
	符合设计
图纸
	

	2
	焊缝表面和焊缝中
	不允许有裂缝
	

	3
	△脱焊点和漏焊点
	无
	

	项
次
	检　测  项　目
	设
计
值
	允许偏差
(mm)
	实　　测　　值
	合格数
(点)
	合格率
(％)

	1
	点
焊
及
电
弧
焊
	帮条对焊接头中心的纵向
偏移
	
	0.5d
	
	
	

	2
	
	接头处钢筋轴线的曲折
	
	4度
	
	
	

	3
	
	△
焊
缝
	长　　度
	
	－0.5d
	
	
	

	
	
	
	高　　度
	
	－0.05d
	
	
	

	
	
	
	宽　　度
	
	－0.1d
	
	
	

	
	
	
	咬边深度
	
	0.05d

不大于1
	
	
	

	
	
	
	表　面
气　孔
夹　渣
	在2d长度上
	
	不多于2个
	
	
	

	
	
	
	
	气孔、夹渣
直径
	
	不大于3
	
	
	

	4

  
	△
绑
扎
	缺扣、松扣
	
	≤20％
且不集中
	
	
	

	
	
	弯钩朝向正确
	
	符合设计图纸
	
	
	

	
	
	搭接长度
	
	-0.05

设计值
	
	
	

	项
次
	检　测  项　目
	设
计
值
	允许偏差
(mm)
	实　　测　　值
	合格数
(点)
	合格率
(％)

	5
	对
焊
及
熔
槽
焊
	△焊接接头
根部未焊透
深度
	Φ25-40mm
钢筋
	
	0.15d
	
	
	

	
	
	
	Φ40-70mm
钢筋
	
	0.10d
	
	
	

	
	
	接头处钢筋中心线的位移
	
	0.1d

不大于2
	
	
	

	
	
	焊缝表面(长为2d)和焊缝
截面上蜂窝、气孔、非金
属杂质
	
	不大于
1.5d,3个
	
	
	

	6
	钢筋长度方向的偏差
	
	±1/2净
保护层厚
	
	
	

	7
	同一排受力钢筋间
距的局部偏差
	柱及梁
	
	±0.5d
	
	
	

	
	
	板、墙
	
	±0.1间距
	
	
	

	8
	同一排中分布钢筋间距的偏差
	
	±0.1间距
	
	
	

	9
	双排钢筋，其排与排间距的局
部偏差
	
	±0.1排距
	
	
	

	10
	梁与柱中钢箍间距的偏差
	
	0.1箍筋间距
	
	
	

	11
	保护层厚度的局部偏差
	
	±1/4净
保护层厚
	
	
	

	检测结果
	共检测　　　　　　　点，其中合格　　  　　　点，合格率　　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　　　见
	工序质量等级

	    主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目          。检测项目实测点合格率　　　　％。
	

	施
工
单
位
	年　　月　　日
	建监
设理
单位
	年　　月　　日


水利水电工程
混凝土止水、伸缩缝和排水管安装工序质量评定表
表1.5-4　　　　　　　　　　    
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检　查　项  目
	质　量　标　准
	检　　验　　记　　录

	1
	伸
缩
缝
制
作
及
安
装
	涂敷沥青料
	混凝土表面洁净干燥，涂刷均匀平整，
与混凝土粘接紧密，无气泡及隆起现象
	

	2
	
	粘贴沥青油毛毡
	伸缩缝表面清洁干燥，蜂窝麻面已处理
并填平，外露施工铁件割除，铺设厚度
均匀平整，搭接紧密。
	

	3
	
	铺设预制油毡板
	混凝土表面清洁，蜂窝麻面处理并填
平，处露施工铁件割除，铺设厚度均匀
平整、牢固，相邻块安装紧密平整无缝
	

	4
	
	△沥青井、柱安装
	电热原件及绝缘材料置放准确牢固，不
短路，沥青填塞密实，安装位置准确、
稳固，上下层衔接好。
	

	项
次
	检　测  项　目
	设
计
值
	允许偏差
(mm)
	实　　　测　　　值

	合格数
(点)
	合格率
(％)

	1
	金
属
、
塑
料
、
橡
胶
止
水
	金属止水片的几何寸
	宽
	
	±5
	
	
	

	
	
	
	高(牛鼻子)
	
	±2
	
	
	

	2
	
	
	长
	
	±20
	
	
	

	3
	
	△金属止水片搭接长度
	
	不小于20
双面氧焊
	
	
	

	4
	
	安装偏差：大体积混凝
土细部结构
	
	±30 20
	
	
	

	
	
	△插入基岩部分
	
	符合设计
要    求
	
	
	

	1
	坝
体
排
水
管
安
装
	拨管
排水管
	平面位置
	
	≤100
	
	
	

	2
	
	
	倾斜度
	
	≤4％
	
	
	

	3
	
	多孔性
排水管
	平面位置
	
	≤100
	
	
	

	4
	
	
	倾斜度
	
	≤4％
	
	
	

	5
	
	△排水管通畅性
	
	通　畅
	
	
	

	检测结果
	共检测　　　　　　　点，其中合格　　  　　　点，合格率　　　　　％

	评　　　　定　　　　意　    　见
	工序质量等级

	主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目            。检测项目实测点合格率　　　　％。
	

	施
工
单
位
	年　　月　　日
	建监
设理
单位
	年　　月　　日


水利水电工程
表1.5-5                  混凝土浇筑工序质量评定表
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　月　日

	项
次
	检　查　项  目
	质　量　标　准
	检　验　记　录

	
	
	优　　良
	合　　格
	

	1
	砂浆铺筑
	厚度不大于3CM均匀
平整、无漏铺
	厚度不大于3CM
，局部稍差
	

	2
	△入仓混凝土料
	无不合格料入仓
	少量不合格入仓
，经处理尚能基
本满足设计要求
	

	3
	△平仓分层
	厚度不大于50CM，铺设均匀、分层清楚，无骨料集中现象
	局部稍差
	

	4
	△混凝土振捣
	垂直插入下层5CM,有次序，无漏振
	无架空和漏振
	

	5
	△ 铺料间歇时间
	符合要求，无初疑现象
	上游迎水面15M以内无初凝现象，其他部位初疑累计面积不超过1％并经处理合格
	

	6
	积水和泌水
	无外水流入，泌水排
除及时
	无外部水流入，有少量泌水，排除不够及时
	

	7
	插筋、管路等埋设件保护
	保护好，符合要求
	有少量位移，但不影响使用
	

	8
	混凝土养护
	混凝土表面保持湿润，无时干时湿现象
	混凝土表面保持湿润，但局部短时间有时干时湿现象
	

	9
	△有表面平整要求的部
位
	符合设计规定
	局部稍超出规定，但累计超面积不超过0.5%
	

	10
	麻　　面
	无
	少量麻面，但累计面积不超过0.5%
	

	11
	蜂窝狗洞
	无
	轻微、少量、不连续，单个面积不超过0.1m2，深度不超过骨料最大粒径，已按要求处理
	

	12
	△露 筋
	无
	无主筋外露,箍、副筋个别微露,已按要求处理
	

	13
	碰损掉角
	无
	重要部位不允许其它部位轻微少量，已按要求处理
	

	14
	表面裂缝
	无
	有短小、不跨层的表面裂缝，已按要求处理
	

	15
	△深层及贯穿裂缝
	无
	
	

	评   定   意   见
	工序质量等级

	主要检查项目全部质量标准,一般检查项目
	

	施
工
单
位
	
	建 监
设 理
单 位
	


