水利水电工程
土石坝混凝土面板单元工程质量评定表
表7.3
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	评 定 日 期
	年      月        日

	项
次
	工    序    名    称
	工    序    质    量    等    级

	１
	基面清理
	

	２
	模    板
	

	３
	钢筋(同表1.5-3)
	

	４
	△止水及伸缩缝
	

	５
	△混凝浇筑
	

	评    定    意    见
	单元工程质量等级

	全部工序质量达合格标准，其中              达到优良标准。
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


水利水电工程
土石坝混凝土面板基面清理工序质量评定表
表7.3-1
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月      日

	项
次
	保 证 项 目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	１
	趾板基础、垫层防护层
	验收合格后，可进行基面清理
	

	项
次
	基本项目
	质  量  标  准
	检  验  记  录
	质量等级

	
	
	合    格
	优    良
	
	合格
	优良

	１
	趾板基础清理
	仓面无松动岩石、无浮渣、无杂物、无积水、岩面洁净
	仓面无松动岩石无浮渣、无杂物、无积水、岩体无爆破裂缝，岩面平整无陡坎、清洗干净
	
	
	

	２
	垫层防护层清理
	检验合格，表面较平整，浮渣，杂物清除干净，表面湿润
	检验合格，表面平整、稳定，浮渣、杂物清除干净，表面湿润、均匀
	
	
	

	项
次
	允许偏差
项    目
	设
计
值
	允许偏差
(cm)
	实         测        值
	合格
数
(点)
	合格
率
(％)

	１
	垫层坡面平整度
	
	按3×3m网格量偏差≤5
	
	
	

	评     定    意    见
	工序质量等级

	
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


水利水电工程
土石坝混凝土面板滑模制作及安装、滑模轨道

安装工序质量评定表
表7.3-2
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月      日

	项
次
	保 证 项 目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	１
	滑模结构及牵引系统，模板及支架
	牢固可靠，有安全装置，有足够的稳定性，刚度和强度
	

	项
次
	基本项目
	质  量  标  准
	检  验  记  录
	质量等级

	
	
	合    格
	优    良
	
	合格
	优良

	１
	滑模的质量
	表面清理比较干净，无附着物
	表面清理干净，无任何附着物，表面光滑
	
	
	

	项
次
	允许偏差项目
	设计
值
(m)
	允许
偏差
(mm)
	实         测        值
	合格
数
(点)
	合格
率
(％)

	１
	外形尺寸
	
	±10
	
	
	

	２
	对角线长度
	
	±6
	
	
	

	３
	扭曲
	
	4
	
	
	

	４
	表面局部不平度
	
	3/m
	
	
	

	５
	滚轮及滑道间距
	
	±10
	
	
	

	６
	轨道安装高程
	
	±5
	
	
	

	７
	轨道安装中心线
	
	±10
	
	
	

	８
	接头处轨面错位
	
	2
	
	
	

	评     定    意    见
	工序质量等级

	
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


水利水电工程
土石坝混凝土面板止水片(带)制作及安装工序质量评定表
表7.3-3
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月      日

	项
次
	保 证 项 目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	１
	止水、伸缩缝的结构形式、原材料
	符合设计，未经鉴定的新材料不
得用于主体工程
	

	２
	止水片(带)架设
	位置准确、牢固可靠，无损坏。
	

	项
次
	基本项目
	质  量  标  准
	检  验  记  录
	质量等级

	
	
	合    格
	优    良
	
	合格
	优良

	１
	止水片(带)安装
	位置准确、平直、表面洁净金属止水片与塑胶垫片连接较好，填充沥青饱满
	位置准确、平直、表面边角整齐洁净、金属止水片与塑胶垫片连接紧密，填充沥表饱满密实
	
	
	

	２
	焊接及粘接长度
	焊接及粘接符合设计、焊接或粘接紧密无空洞、无脱离
	焊接或粘接长度符合设计，接缝焊接或粘接紧密表面光滑、无裂纹、无空洞、无脱离、外型美观
	
	
	

	３
	伸缩缝处理（包括混凝土面处理及表面嵌缝）
	混凝土表面平整，无蜂窝麻面、起皮、起砂；稀料涂刷均匀结合紧密；填料工艺符合设计
	混凝土表面必须平整、无蜂窝麻面起皮、起砂；稀料涂刷均匀；嵌涂缝材料工艺合理，断面符合要求
	
	
	

	项
次
	允许偏差项目
	设计
值
	允 许 偏 差 (mm)
	实    测    值
	合格
数
(点)
	合格
率
(％)

	
	
	
	金属止水
	塑料止水
	
	
	

	１
	宽度
	
	±5
	±5
	
	
	

	２
	凸体及翼缘弯起高度
	
	±2
	
	
	
	

	３
	桥部圆孔直径
	
	
	±2
	
	
	

	４
	搭接长度
	
	0～+20
	0～+50
	
	
	

	５
	中心线安装偏差
	
	±5
	±5
	
	
	

	６
	两翼缘倾斜
	
	±5
	±10
	
	
	

	评     定    意    见
	工序质量等级

	
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


水利水电工程
土石坝混凝土面板浇筑工序质量评定表
表7.3-4
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月      日

	项
次
	保 证 项 目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	１
	配合比及施工质量原材料与抗压强度的离差系数
	满足设计抗压、抗渗、抗冻、抗腐蚀要求；符合设计要求及有关规定
	

	２
	特殊要求
	采用滑模，混凝土连续浇筑，不允许仓面混凝土有初凝现象，否则按冷缝处理
	

	３
	混凝土表面
	无蜂窝、孔洞及露筋
	

	４
	面板裂缝
	无贯穿性裂缝
	

	项
次
	基本项目
	质  量  标  准
	检  验  记  录
	质量等级

	
	
	合    格
	优    良
	
	合格
	优良

	１
	坍落度
	混凝土稠度基本均匀，坍落度偏离设计中值不大于2cm
	混凝土稠度均匀坍落度偏度设计中值不大于1cm
	
	
	

	２
	入仓混凝土（每层铺厚不大于30cm)
	铺料及时、均匀，层厚符合规定，仓面平整，无明显骨料集中现象
	铺料及时、均匀层厚符合规定，仓面平整，钢筋无凝固水泥浆等除附着物，无骨料集中现象
	
	
	

	３
	混凝土振捣
	振捣基本均匀、密实
	振捣均匀、密实，侧模、止水附近的混凝土捣实仔细
	
	
	

	４
	混凝土脱模后
	脱  模混凝土基本不出现鼓胀，拉裂现象，局部不平整及时抹平
	表面无鼓胀、拉裂现象、表面抹面及时、均匀、外观光滑平整
	
	
	

	５
	混凝土养护
	养护及时，在规定28天内保持面板表面湿润
	对新脱模的混凝土进行有效保护，养护及时，在规定28天内面板表面保持湿润，无时干时现象，无裂缝
	
	
	

	６
	麻面
	面积＜0.5％
	无
	
	
	

	７
	表面裂缝
	受压区有少量＜0.3mm发状缝，受拉区有少量
	无
	
	
	

	项
次
	允许偏差
项    目
	设
计
值
	允许偏差
(mm)
	实         测        值
	合格
数
(点)
	合格
率
(％)

	１
	面板厚度
	
	-50-+100
	
	
	

	２
	表面平整度
	
	±30
	
	
	

	评     定    意    见
	工序质量等级

	
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


水利水电工程
沥青混凝土心墙单元工程质量评定表
表7.4
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	评 定 日 期
	年      月        日

	项
次
	工    序    名    称
	工    序    质    量    等    级

	１
	基础面处理与沥青混凝土结合层面处理
	

	２
	模板
	

	３
	沥青混凝土制备
	

	４
	沥青混凝土的摊铺与碾压
	

	评    定    意    见
	单元工程质量等级

	全部工序质量达合格标准，其中              达到优良标准。跨心墙单元工程钻孔取样的容重      ，渗透系数
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


水利水电工程
基础面处理与沥青混凝土结合层面处理工序质量评定表
表7.4-1
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月      日

	项
次
	保 证 项 目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	１
	心墙与基础接合面
	清扫干净，均匀喷涂一层稀释沥青(或乳化沥青)，混凝土表面烘干燥
	

	２
	上下层施工间歇时间
	不超过48h
	

	项
次
	基本项目
	质  量  标  准
	检  验  记  录
	质量等级

	
	
	合    格
	优    良
	
	合格
	优良

	１
	稀释沥青、乳化沥青、沥青胶、橡胶沥青的配料、涂抹厚度、贴服牢固程度
	配料比例正确；稀释沥青（乳化沥青）涂抹均匀无空白；沥青胶(或橡胶沥青胶)涂抹厚度基本符合设计要求，无鼓包无流淌，贴服牢固
	配料比例准确；稀释沥青（或乳化沥青）涂抹均匀，无空白、无团块、色泽一致，沥青胶（或橡胶沥青胶）涂抹厚度符合设计，贴服牢靠，无鼓包、无流淌、表面平整光顺
	
	
	

	２
	层面处理
	层面清理干净，无杂物，无水珠层面下1cm处温度不低于70℃
	层面清理干净，无杂物、无水珠，且平整光顺，返油均匀，层面下1cm处温度不低于70℃，各点温差不大于10℃
	
	
	

	评    定    意    见
	工程质量等级

	
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


水利水电工程
沥青混凝土心墙模板工序质量评定表
表7.4-2
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月      日

	项
次
	保证项目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	１
	模板架立
	牢固，不变形，拼接严密
	

	项
次
	基本项目
	质  量  标  准
	检  验  记  录
	质量等级

	
	
	合    格
	优    良
	
	合格
	优良

	１
	模板缝隙、平直度、表面处理
	搭接缝隙不大于3mm,平直度差值不大于2cm,板面沥青混凝土残渣清除，涂抹脱膜剂
	搭接缝隙不大于1mm,平直度差值不大于1cm,板面沥青砼残渣清除干净，表面光滑脱模剂涂抹均匀无空白
	
	
	

	项
次
	允许偏差项目
	设计
值
	允许偏差
(mm)
	实         测        值
	合格
数
(点)
	合格
率
(％)

	１
	中心线与心墙轴线（立模后）
	
	±10
	
	
	

	２
	内侧间距
	
	±20
	
	
	

	评    定    意    见
	工　程　质　量　等　级

	
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


水利水电工程
沥青混凝土制备工序质量评定表
表7.4-3
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月      日

	项
次
	保 证 项 目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	１
	沥青、骨料、填料、掺料
	符合《规范》、设计要求和有关规定
	

	２
	配合比(施工)、投料顺序，拌合时间
	配合比符合设计，拌和符合《规范》要求
	

	３
	机口出料
	色泽均匀，稀稠一致，无花白料、无黄烟及其他异常现象
	

	项
次
	允许偏差项目
	设计
值
	允许偏差
	实         测        值
	合格
数
(点)
	合格
率
(％)

	１
	原
材
料
加
热
	沥青加热
	
	±10℃
	
	
	

	
	
	矿料加热
	
	±10℃
	
	
	

	
	
	填料掺料加热
	
	±20℃
	
	
	

	２
	配
料
	粗骨料
	
	±2.0％
	
	
	

	
	
	细骨料
	
	±2.0％
	
	
	

	
	
	填料（掺料）
	
	±1％
	
	
	

	
	
	沥青
	
	±0.5％
	
	
	

	３
	出机温度，沥青混合料拌合后的出机温度
	
	上限不大于185℃下限满足现场碾压
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	评    定    意    见
	工　程　质　量　等　级

	
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


水利水电工程
心墙沥青混凝土的摊铺与碾压工序质量评定表
表7.4-4
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月      日

	项
次
	保 证 项 目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	１
	虚铺厚度及碾压遍数
	符合设计要求和《规范》规定
	

	项
次
	基本项目
	质  量  标  准
	检  验  记  录
	质量等级

	
	
	合    格
	优    良
	
	合格
	优良

	１
	碾压后沥青混凝土
	表面平整，心墙宽度符合设计（无缺损）表面返油，无异常现象
	表面平整，心墙边线平直，宽度符合设计，表面返油，色泽均匀光亮，无异常常现象
	
	
	

	项
次
	允许偏差

项   目
	设

计
值
(cm)
	允许偏差
(cm)
	实         测        值
	合格
数
(点)
	合格
率
(％)

	１
	心墙厚度
	
	不 大 于10％的心墙厚度
	
	
	

	评    定    意    见
	工　程　质　量　等　级

	
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


