
水利水电工程
浆砌石溢洪道溢流面单元工程质量评定表
表7.21
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月        日

	项
次
	工    序    名    称
	工    序    质    量    等    级

	１
	浆砌石层面处理(同表7.16-1)
	

	２
	△溢流面砌筑
	

	评    定    意    见
	单元工程质量等级

	两个工序质量全部合格，其中溢流面砌筑工序质量
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


水利水电工程
浆砌石溢洪道溢流面砌筑工序质量评定表
表7.21-1
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月      日

	项
次
	保 证 项 目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	１
	石料
	标号符合设计，长度≥600mm,高＞
250mm,长厚比≤3,棱角分明，表面
平整，同一面最大高差10mm，外露
面平面高差≤2mm
	

	２
	砂浆标号配合比
	符合设计要求与规范规定
	

	３
	铺浆
	均匀、无裸露石块
	

	４
	砌缝灌浆
	密实、饱满，无架空现象
	

	５
	砌体密实度，孔隙率
	符合设计规定
	

	项
次
	基本项目
	质  量  标  准
	检  验  记  录
	质量等级

	
	
	合    格
	优    良
	
	合格
	优良

	１
	砂浆沉入度
	70％及其以上测点符合设计要求
	90％及其以上测点符合设计要求
	
	
	

	２
	砌缝宽度15-20mm
	基本符合要求
	符合要求
	
	
	

	３
	砌体组砌形式
	上下错缝，全部丁砌，或一丁一顺。相邻砌面高差≤5mm
	上下错缝，全部丁砌，或一丁一顺。相邻砌面高差≤3mm
	
	
	

	项
次
	允许偏差项目
	设计
值
	允许偏差
(mm)
	实         测        值
	合格
数
(点)
	合格
率
(％)

	1
	平
面
尺
寸
	溢流堰顶
	
	±1
	
	
	

	2
	
	轮廓尺寸
	
	±2
	
	
	

	3
	高
程
	堰  顶
	
	±1
	
	
	

	4
	
	其他部位
	
	±2
	
	
	

	5
	表面平整度
	
	2
	
	
	

	评    定    意    见
	工　序　质　量　等　级

	保证项目全部符合质量标准；基本项目全部符合合格标准，其中有        ％项达到优良标准；允许偏差项目各项实测点合格率为      ％
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


水利水电工程
浆砌石墩(墙)单元工程质量评定表
表7.22
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月        日

	项
次
	工    序    名    称
	工    序    质    量    等    级

	１
	浆砌石层面处理(同表7.16-1)
	

	２
	△墩(墙)砌筑
	

	评    定    意    见
	单元工程质量等级

	两个工序质量全部合格，其中墩(墙)砌筑工序质量
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


水利水电工程
浆砌石墩(墙)砌筑工序质量评定表
表7.22-1
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月      日

	项
次
	保 证 项 目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	１
	砂浆或混凝土标号配合比
	符合设计及规范要求
	

	２
	石料质量、规格
	符合设计要求和施工规范规定
	

	３
	浆砌石墩(墙)的临时间断处
	间断处的高低差不大于1m并留有平缓阶台
	

	项
次
	基本项目
	质  量  标  准
	检  验  记  录
	质量等级

	
	
	合    格
	优    良
	
	合格
	优良

	１
	浆砌石墩(墙)的砌筑次序
	基本符合，先砌筑角石，再砌筑镶面石，最后砌筑填腹石，镶面石的厚度不小于30cm
	全部符合；先砌筑角石，再砌筑镶面石，最后砌筑填腹石；镶面石的厚度不小于30cm
	
	
	

	２
	浆砌石墩(墙)的组砌形式
	组砌形式基本符合，内外搭砌，上下错缝，丁砌石分布均匀，面积不小于墩(墙)砌体全部面积的1/5,长度大于60cm
	组砌形式全部符合，内外搭砌，上下错缝，丁砌石分布均匀，面积不小于墩(墙)砌体全部面积的1/5,长度大于60cm
	
	
	

	项
次
	允许偏差项目
	设计
值
	允许偏差
(cm)
	实         测        值
	合格
数
(点)
	合格
率
(％)

	１
	轴线位置偏移
	
	１
	
	
	

	２
	顶面标高
	
	±1.5
	
	
	

	３
	厚
度
	设闸门部位
	
	±1
	
	
	

	
	
	无闸门部位
	
	±2
	
	
	

	评    定    意    见
	工　序　质　量　等　级

	保证项目全部符合质量标准；基本项目全部符合合格标准，其中有        ％项达到优良标准；允许偏差项目各项实测点合格率为      ％
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


水利水电工程
石  料  质  量  评  定  表
表7.23
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	校 验 日 期
	年      月      日

	项
次
	保 证 项 目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	１
	天然密度
	≥2.4t/m3
	

	２
	饱和极限抗压强度
	符合设计规定的限值
	

	３
	最大吸水率
	≤10％
	

	４
	软化系数
	一般岩石≥0.7或符合设计要求
	

	５
	抗冻标号
	达到设计标号
	

	项
次
	基本项目
	质  量  标  准
	检  验  记  录
	质量等级

	
	
	合    格
	优    良
	
	合格
	优良

	１
	形
状
	粗料石
	棱角分明，六面基本平整，同一面高差小于10mm检测总数中有70％符合要求
	棱角分明，六面基本平整，同一面高差小于10mm检测总数中有90％符合标准
	
	
	

	
	
	块  石
	上下两面平行，大致平整，无尖角薄边，检测总数中有70％符合要求
	上下两面平行，大致平整，无尖角薄边，检测总数中有90％符合标准
	
	
	

	
	
	毛  石
	无一定形状，块重＞25Kg，检测总数中有70％符合要求
	无一定形状，块重＞25Kg，检测总数中有90％符合要求
	
	
	

	２
	尺
寸
	粗料石
	块长＞50cm，检测总数中有70％符合要求
	块厚＞50cm，块重＞25kg(块长/块高)＜3，检测总数中有90％符合要求
	
	
	

	
	
	块  石
	块厚＞20cm，检测总数中有70％符合要求
	块厚＞20cm，检测总数中有90％符合要求
	
	
	

	
	
	毛  石
	中厚＞15cm，检测总数中有70％符合上述要求
	中厚＞15cm，检测总数中有90％符合要求
	
	
	

	３
	石料质地
	紧硬、新鲜、无剥落层或裂纹，基本符合上述要求
	坚硬新鲜、无剥落层或裂纹，必须符合上述要求
	
	
	

	评    定    意    见
	质　　量　　等　　级

	保证项目全部符合质量标准；基本项目全部符合合格标准，其中有        ％项达到优良标准。
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


水利水电工程
水  泥  砂  浆  质  量  评  定  表
表7.24
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月      日

	项
次
	保 证 项 目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	１
	水泥、砂料、水及掺和料、外加剂
	品种、质量必须符合国家有关标准
	

	２
	标号和相应的配合比、拌和时间
	符合设计及规范要求
	

	３
	28天抗压强度保证率
	≥80％
	

	项
次
	基本项目
	质  量  标  准
	检  验  记  录
	质量等级

	
	
	合    格
	优    良
	
	合格
	优良

	１
	水泥砂浆强度离差系数
	Ｃv≤0.22
	Ｃv≤0.18
	
	
	

	２
	砂浆沉入度
	检测总数中有≥70％测次符合《规定》要求
	检测总数中有≥80％的测次符合规定》要求
	
	
	

	项
次
	允许偏差项目
	设计
值
(kg)
	允许偏差
(％)
	实         测        值
	合格
数
(点)
	合格
率
(％)

	１
	砂
浆
配
合
比
称
量
	水  泥
	
	±2
	
	
	

	２
	
	砂
	
	±3
	
	
	

	３
	
	掺和料
	
	±2
	
	
	

	４
	
	水、外加剂溶液
	
	±1
	
	
	

	评    定    意    见
	质　　量　　等　　级

	保证项目全部符合质量标准；基本项目全部符合合格标准，其中有        ％项达到优良标准；允许偏差项目各项实测测次合格率为      ％
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


水利水电工程
混凝土预制块质量评定表
表7.25
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	分 部 工 程 部 位
	
	评定日期
	年      月      日

	项
次
	基本证项目
	质　量　标　准
	检验记录
	质量等级

	
	
	合  格
	优　 良
	
	合格
	优良

	1
	浇制模型的形状、尺寸
	基本符合设计要求具有一定的刚度
	符合设计要求且有足够的铡度
	
	
	

	２
	入模混凝土振捣
	基本密实，基本无蜂窝、空洞
	密实，无蜂窝、空洞
	
	
	

	３
	养护
	按规范规定基本保持湿润进行养护
	按规范规定保持湿润进行养护
	
	
	

	评      定        意        见
	质  量  等  级

	基本项目全部符合合格标准，其中有        ％达到优良标准。
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


水利水电工程
砂料质量评定表
表7.26
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	产             地
	
	检验日期
	年      月      日

	项
次
	保  证  项  目
	质    量    标    准
	检  验  记  录

	1
	天然砂泥团含量
	不允许
	

	2
	天然砂中含泥量
	砌筑用沙
	

	3
	云母含量
	＜2％
	

	4
	有机质含量
	浅于标准色
	

	项
次
	基本项目
	质量标准
	检验结果
	质  量  等  级

	
	
	
	
	合  格
	优  良

	1
	人工砂中石
粉含量
	6％～12％
	检测  组,合格  组,合格率  　　%
	
	

	2
	坚固性
	
	检测  组,合格  组,合格率 　　 %
	
	

	3
	密度
	>2.5t/m3
	检测  组,合格  组,合格率  　　%
	
	

	4
	轻物质含量
	
	检测  组,合格  组,合格率  　　%
	
	

	5
	硫化物及硫
酸盐含量折
合成So3
	
	检测  组,合格  组,合格率  　　%
	
	

	评      定        意        见
	质  量  等  级

	保证项目共检测   项,   组,质量全部符合质量标准。基本项目共检测      项，　　　组，其中达到合格　    项，达到优良      项。
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


注：每生产500m3抽查一组，每组应检测３点。
水利水电工程
粗骨料质量评定表
表7.27
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	产             地
	
	检验日期
	年      月      日

	项
次
	保  证  项  目
	质    量    标    准
	检  验  记  录

	1
	泥团
	不允许
	

	2
	软弱颗粒含量
	＜5%
	

	3
	有机质含量
	浅于标准色
	

	4
	针片状颗粒含量
	＜15％,碎石经论证可放至25%
	

	5
	超轻
	原孔筛
	

	项
次
	基本项目
	质量标准
	检　　验　　结　　果

	质  量  等  级

	
	
	
	
	合  格
	优  良

	1
	逊径
	原孔筛
	共检测  组,合格  组,合格率  %
	
	

	2
	含泥量
	
	共检测  组,合格  组,合格率  %
	
	

	3
	密度
	>2.55t/m3
	共检测  组,合格  组,合格率  %
	
	

	4
	硫酸盐及硫
化物含量折
算成So3
	
	共检测  组,合格  组,合格率  %
	
	

	5
	吸水率
	
	共检测  组,合格  组,合格率  %
	
	

	评      定        意        见
	质  量  等  级

	保证项目共检测      项，      组，全部符合质量标准。基本项目检测   　   项，   　 组，其中合格 　  　 项，优良 　  　 项。
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


注:每生产500m3抽查一组。
水利水电工程
混凝土拌和质量评定表
表7.28
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年   月   日

	项
次
	检 查 项 目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	１
	水泥、外加剂
	符合国家标准
	

	２
	砼拌和时间
	符合规定
	

	３
	砼保证率Ｐ
	≥80％
	

	４
	砼抗冻、抗渗标号
	符合设计要求
	

	项
次
	基本项目
	质  量  标  准
	检  验  记  录
	质量等级

	
	
	合    格
	优    良
	
	合格
	优良

	１
	砼坍落度
	合格率≥70％
	合格率≥80％
	
	
	

	２
	拌和物均匀性
	合格率≥70％
	合格率≥80％
	
	
	

	３
	抗压强度最小值
	≥0.85倍设计值
	≥0.90倍设计值
	
	
	

	４
	＜200号
砼离差系数
≥200号
	≤0.22

＜0.18
	≤0.18

＜0.14
	
	
	

	项次
	允许偏差项目
	设计值(Kg)
	允许偏差(％)
	
	
	

	１
	原
材
料
称
重
	水泥
	
	防渗体：±1
砌  体：±2
	
	
	

	２
	
	混合材
	
	防渗体：±1
砌  体：±2
	
	
	

	３
	
	砂
	
	防渗体：±2
砌  体：±3
	
	
	

	４
	
	砾(碎)石
	
	防渗体：±2
砌  体：±3
	
	
	

	５
	
	水
	
	±1
	
	
	

	６
	
	外加剂溶液
	
	±1
	
	
	

	评    定    意    见
	质　　量　　等　　级

	保证项目全部符合质量标准；基本项目全部符合合格标准，其中符合优良标准　　　　项，优良率　　　％，允许偏差项目共检测　　　　点，各项合格率为
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	



