水利水电工程
沥青混凝土面板整平层(含排水层)单元工程质量评定表
表7.5
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	评 定 日 期
	年      月      日

	项
次
	保 证 项 目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	１
	沥青、矿料、乳化沥青
	符合《规范》、设计规定
	

	２
	原材料配合比、铺筑工艺
	符合《规范》和设计规定
	

	３
	铺筑时
	垫层(含防渗底层)已质检合格。喷
涂的乳化沥青或稀释沥青已干燥
	

	项
次
	基本项目
	质  量  标  准
	检  验  记  录
	质量等级

	
	
	合    格
	优    良
	
	合格
	优良

	１
	沥青混凝土的渗透系数
	合格率≥80％
	合格率≥85％
	
	
	

	２
	沥青混凝土的孔隙率
	合格率≥80％
	合格率≥85％
	
	
	

	项
次
	允许偏差项目
	设计
值
(kg)
	允许偏差
	实         测        值
	合格
数
(点)
	合格
率
(％)

	１
	沥青配合比：
沥青用量
粒径0.074mm
以上各级骨料
粒径0.074mm
以下填料
	
	±0.5％
±2.0％
±1.0％
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	２
	机口与摊铺碾压温度按现场试验确定一般控制范围
	机口
160℃
	
	±25℃
	
	
	

	
	
	初碾
110℃
	
	＞0℃
	
	
	

	
	
	终碾
80℃
	
	＞0℃
	
	
	

	３
	铺筑层压实厚度，按设计厚度计
	
	(-15－0)％
	
	
	

	４
	铺筑层面平整度，在2m范围起伏差
	
	不小于
10mm
	
	
	

	评    定    意    见
	单元工程质量等级

	保证项目符合质量标准；基本项目全部符合合格标准，其中有      ％项达到优良标准；允许偏差项目各项实测点合格率为        ％
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


水利水电工程
沥青混凝土面板防渗层单元工程质量评定表
表7.6
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	评 定 日 期
	年      月      日

	项
次
	保 证 项 目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	１
	沥青、矿料、掺料乳化沥青
	符合《规范》和设计要求
	

	２
	原材料配合比出机口沥青混合料及温度
	符合《规范》和设计规定
	

	３
	防渗层层间处理
	符合《规范》规定
	

	４
	铺筑层间的坡向或水平接缝
	相互错开，无上下通缝
	

	５
	沥青混凝土防渗层表面
	无裂缝、流淌与鼓包
	

	项
次
	基本项目
	质  量  标  准
	检  验  记  录
	质量等级

	
	
	合    格
	优    良
	
	合格
	优良

	１
	沥青混凝土的渗透系数
	合格率≥90％
	合格率≥95％
	
	
	

	２
	沥青混凝土的孔隙率
	合格率≥90％
	合格率≥95％
	
	
	

	项
次
	允许偏差项目
	设计
值
	允许偏差
	实         测        值
	合格
数
(点)
	合格
率
(％)

	１
	沥青配合比：
沥青用量
粒径0.074mm
以上各级骨料
粒径0.074mm
以下填料
	
	±0.5％
±2.0％
±1.0％
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	２
	机口与摊
铺碾压温
度按现场
试验确定
一般控制
范围
	机口
	160℃
	±25℃
	
	
	

	
	
	初碾
	110℃
	＞0℃
	
	
	

	
	
	终碾
	80℃
	＞0℃
	
	
	

	３
	铺筑层的施工接缝错距
	上下层水平接缝错距1m
	
	0－20cm
	
	
	

	
	
	上下层条幅坡向接缝错距(以1/n条幅宽计)
	
	0－20cm
	
	
	

	４
	铺筑层压实厚度，按设计厚度计
	
	(-10～0)%
	
	
	

	５
	铺筑层面平整度，在2m范围起伏差
	
	不小于
10mm
	
	
	

	评    定    意    见
	单元工程质量等级

	保证项目全部符合质量标准；基本项目全部符合合格标 准，其中有      ％项达到优良标准；允许偏差项目各项实测点合格率为        　％
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


水利水电工程
沥青混凝土面板封闭层单元工程质量评定表
表7.7
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	评 定 日 期
	年      月      日

	项
次
	保 证 项 目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	１
	原材料配合比，施工工艺
	符合《规范》、设计要求
	

	２
	封闭层铺抹
	在防渗层质检合格后，表面洁净、干燥
	

	３
	封闭层
	无鼓泡、脱层、流淌
	

	项
次
	基本项目
	质  量  标  准
	检  验  记  录
	质量等级

	
	
	合    格
	优    良
	
	合格
	优良

	１
	沥青胶软化点
	合格率≥80％，最低软化点不低于85℃
	合格率≥85％，最低软化点不低于85℃
	
	
	

	２
	沥青胶的铺抹
	合格率≥80％
	合格率≥85％
	
	
	

	项
次
	允许偏差项目
	设计
值
	允许偏差
	实         测        值
	合格
数
(点)
	合格
率
(％)

	３
	沥青胶的施工温度
	搅拌出

料温度
	190℃
	±10℃
	
	
	

	
	
	铺  抹
温  度
	170℃
	±170℃
	
	
	

	评    定    意    见
	单元工程质量等级

	保证项目全部符合质量标准；基本项目全部符合合格标准，其中有      ％项达到优良标准；允许偏差项目各项实测点合格率为        　％
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


水利水电工程
沥青混凝土面板与刚性建筑物连接
单元工程质量评定表
表7.8
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	评 定 日 期
	年      月      日

	项
次
	保 证 项 目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	１
	沥青砂浆（或细粒沥青混凝土）、橡胶沥青胶（或沥青胶）、玻璃丝布等原材料，配合比，配制工艺
	必须经过试验，性能必须满足《规范》设计要求
	

	２
	刚性建筑物连接面的处理，楔形体的浇筑，滑动层与加强层的敷设
	符合《规范》与设计的要求，并进行现场铺筑试验。施工中，接头部位无熔化、流淌及滑移现象
	

	３
	敷设刚性建筑物表面的橡胶沥青滑动层；铺筑沥青混凝土防渗层
	待喷涂的乳化沥青完全干燥后进行；待滑动层与楔形体冷凝、质量合格后进行
	

	项
次
	允许偏差项目
	设计
值
	允许偏差
	实         测        值
	合格
数
(点)
	合格
率
(％)

	１
	沥青砂浆楔形体浇筑温度
	150℃
	±10℃
	
	
	

	２
	橡胶沥青胶动层拌制温度
	190℃
	±5℃
	
	
	

	３
	玻璃
丝布
加强
层
	上下层接缝的错距以布幅宽计
	1/3条幅宽
	0～10(cm)
	
	
	

	
	
	搭接宽度
	10cm
	0～5(cm)
	
	
	

	评    定    意    见
	单元工程质量等级

	保证项目全部符合质量标准；基本项目全部符合合格标准，其中有      ％项达到优良标准；允许偏差项目各项实测点合格率为        　％
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


水利水电工程
砂砾坝体填筑单元工程质量评定表
表7.9
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	评 定 日 期
	年      月      日

	项
次
	保 证 项 目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	１
	颗粒级配、砾石含量、含泥量
	符合《施工规范》和设计要求
	

	２
	坝体每层填筑时
	前一填筑层已验收合格
	

	３
	铺料、碾压
	均匀不得超厚；无漏压、欠压和出现弹簧土
	

	４
	纵横向接合部位；与岸坡接合处的填料
	符合规范和设计要求；无分离、架空现象，对边角加强压实
	

	５
	设计断面边缘压实质量；填筑时每层上下游边线
	按规定留足余量
	

	项
次
	基本项目
	质  量  标  准
	检  验  记  录
	质量等级

	
	
	合    格
	优    良
	
	合格
	优良

	１
	压实控制指标干密度(干容量)
	干密度合格率≥90％，不合格干密度不得低于设计值的0.98，不合格试样不得集中
	干密度合格率≥95％，不合格干密度不得低于设计值0.98，不合格试样不得集中
	
	
	

	项
次
	允许偏差项目
	设计
值
	允许偏差
(cm)
	实         测        值
	合格
数
(点)
	合格
率
(％)

	１
	铺料厚离
	
	0～10
	
	
	

	２
	断面
尺寸
	上下游设计边坡超填值
	
	±20
	
	
	

	
	
	坝轴线与相邻填料接合面尺寸
	
	±30
	
	
	

	评    定    意    见
	单元工程质量等级

	保证项目全部符合质量标准；基本项目全部符合合格标准，其中有      ％项达到优良标准；允许偏差项目各项实测点合格率为        　％
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


水利水电工程
堆石坝体填筑单元工程质量评定表
表7.10
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	评 定 日 期
	年      月      日

	项
次
	保 证 项 目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	１
	填坝材料
	必须符合《施工规范》SL49-94和设计要求
	

	２
	坝体每层填筑
	在前一填筑层(含坝基岸坡处理)验收合格后进行
	

	３
	堆石填筑
	按选定的碾压参数进行施工；铺筑厚度不得超厚、超径；含泥量、洒水量符合规范和设计要求
	

	４
	填坝材料的纵横向接合部位；
	符合《施工规范》和设计要求；与岸坡接合处的料物不得分离、架空，对边角加强压实
	

	项
次
	基本项目
	质  量  标  准
	检  验  记  录
	质量等级

	
	
	合    格
	优    良
	
	合格
	优良

	１
	坝体填筑层铺料厚度
	每一层应有≥90％测点达到规定的铺料厚度要求
	每一层须有≥95％测点达到规定的铺料厚度要求
	
	
	

	２
	坝体压实后的厚度
	每一填筑层有≥90％的测点达到规定的压实厚度
	每一填筑层有≥95％的测点达到规定的压实厚度
	
	
	

	３
	堆石填筑层面的外观
	层面基本平整，分区能基本均衡上升，大粒径料无较大面积集中现象
	层面平整，分区能均衡上升，大粒径料无集中现象
	
	
	

	４
	分层压实的干密度合格率
	检测点的合格率≥90％，不合格值不得小于设计干密度的0.98
	检测点的合格率≥95％，不合格值不得小于设计干密度的0.98
	
	
	

	项
次
	允许偏差项目
	设计
值
(cm)
	允许偏差
(cm)
	实         测        值
	合格
数
(点)
	合格
率
(％)

	断
面
寸
	下游坡填筑边线距坝轴线距离
	有护坡要求
	
	±20
	
	
	

	
	
	无护坡要求
	
	±30
	
	
	

	
	过渡层与主石区分界线距坝轴线距离
	
	±30
	
	
	

	
	垫层与过渡层分界线距坝轴线距离
	
	-10－0
	
	
	

	评    定    意    见
	单元工程质量等级

	保证项目全部符合质量标准；基本项目全部符合合格标准，其中有      ％项达到优良标准；允许偏差项目各项实测点合格率为        　％
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


水利水电工程
反滤工程单元工程质量评定表
表7.11
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月      日

	项
次
	保 证 项 目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	１
	基面(层面)处理
	符合设计要求和《施工规范》规定
	

	２
	反滤料的粒径、级配、坚硬度、抗冻性、渗透系数
	符合设计要求
	

	３
	结构层数、层间系数、铺筑位置和厚度
	符合设计要求
	

	４
	压实参数
	严格控制；无漏压或欠压
	

	５
	施工顺序、接缝处的各层联结；含水量
	符合《施工规范》规定
	

	６
	工程的保护措施
	符合《施工规范》规定
	

	项
次
	基本项目
	质  量  标  准
	检  验  记  录
	质量等级

	
	
	合    格
	优    良
	
	合格
	优良

	１
	干密度(干容量)
	合格率≥90％，不合格样不得集中，不合格干密度不得低于设计值的0.98
	合格率≥95％，不合格样不得集中，不合格干密度不得低于设计值的0.98
	
	
	

	２
	粒径
	含泥量不大于5%
	含泥量不大于3%
	
	
	

	项
次
	允许偏差项目
	设计
值
(cm)
	允许偏差
(cm)
	实         测        值
	合格
数
(点)
	合格
率
(％)

	１
	每层厚度
	
	不大于设计厚度的15％
	
	
	

	评    定    意    见
	单元工程质量等级

	保证项目全部符合质量标准；基本项目全部符合合格标准，其中有        ％项达到优良标准；允许偏差项目各项实测点合格率为      ％
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


水利水电工程
垫层工程单元工程质量评定表
表7.12
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月      日

	项
次
	保 证 项 目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	１
	填筑
	前一填筑层已验收合格
	

	２
	石料级配、粒径、垫层的铺设厚度、铺筑的方法
	符合设计要求和《施工规范》规定，严禁采用风化石料
	

	３
	碾压参数
	严格控制，无漏压和欠压；坡面碾压时，上下一次为碾压一遍，上坡时振动，下坡时不振动
	

	４
	护坡垫层工程
	必须在坡面整修后按反滤层铺筑规定施工；接缝重叠宽度必须符合《施工规范》
	

	５
	防护处理；原材料、配合比和施工方法
	按设计进行；符合设计要求和《施工规范》的质量要求
	

	项
次
	基本项目
	质  量  标  准
	检  验  记  录
	质量等级

	
	
	合    格
	优    良
	
	合格
	优良

	１
	碾压后的干密度
	合格率≥80％
	合格率≥90％
	
	
	

	２
	碾压后的垫层质量
	表面平整，基本无颗粒分离
	表面平整，无颗粒分离
	
	
	

	项
次
	允许偏差项目
	设计
值
(cm)
	允许偏差
(cm)
	实         测        值
	合格
数
(点)
	合格
率
(％)

	１
	碾压砂浆层面偏离设计线
	
	＋５
－８
	
	
	

	２
	喷射混凝土面偏离设计线
	
	±5
	
	
	

	３
	铺筑厚度
	
	±3
	
	
	

	４
	垫层与过渡分界线距坝轴线
	
	＋0
-10
	
	
	

	５
	垫层外坡线距坝轴线(碾压层)
	
	±5
	
	
	

	评    定    意    见
	单元工程质量等级

	保证项目全部符合质量标准；基本项目全部符合合格标准，其中有        ％项达到优良标准；允许偏差项目各项实测点合格率为      ％
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


水利水电工程
护坡工程单元工程质量评定表
表7.13
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年     月    日

	项
次
	保 证 项 目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	１
	填筑（含垫层或岸坡）
	必须在前一填筑层验收合格，现场清理后进行填筑
	

	２
	断面尺寸，基础埋置深度及护坡石料的料质、强度、几何尺寸
	符合设计要求
	

	３
	干砌石砌体；浆砌石砌筑；抛石、摆石护坡与坝体填筑
	必须咬扣紧密；错缝，无通缝，叠砌和浮塞；随抛(摆)随整坡,上游面护坡认真挂线，自下而上错缝竖砌，紧靠密实，垫塞稳固
	

	项
次
	基本项目
	质  量  标  准
	检  验  记  录
	质量等级

	
	
	合    格
	优    良
	
	合格
	优良

	１
	护坡
	砌体咬扣紧密；错缝竖砌，基本无通缝、叠砌；砂浆勾缝基本密实，坡面基本平整
	砌体咬扣紧密；错缝竖砌，无通缝、叠砌；砂浆勾缝密实、坡面平整美观
	
	
	

	２
	坡度
	基本符合设计坡度
	符合设计坡度
	
	
	

	项
次
	允许偏差项目
	设计
值
	允许偏差cm
	实         测        值
	合格
数
(点)
	合格
率
(％)

	
	
	
	干砌
	浆砌
	
	
	

	１
	表面平整度
	
	不大于5
	不大于3
	
	
	

	２
	厚度
	
	±5
	±3
	
	
	

	评    定    意    见
	单元工程质量等级

	保证项目全部符合质量标准；基本项目全部符合合格标准，其中有        ％项达到优良标准；允许偏差项目各项实测点合格率为      ％
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


水利水电工程
排水工程单元工程质量评定表
表7.14
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称、部位
	
	检 验 日 期
	年      月      日

	项
次
	保 证 项 目
	质  量  标  准
	检    验    记    录

	１
	布置位置、断面尺寸，石料的软化系数、抗冻性、抗压强度、几何尺寸
	满足设计要求
	

	２
	渗透系数
(或排水能力)
	符合设计要求
	

	３
	基底处理
	按设计进行夯实处理，滤孔和接头部位的反滤层，减压井回填，垂直度，水平排水应按设计要求和《施工规范》施工，坝外排水管接头不漏水
	

	４
	减压井的钻孔
	符合《施工规范》规定
	

	项
次
	基本项目
	质  量  标  准
	检  验  记  录
	质量等级

	
	
	合    格
	优    良
	
	合格
	优良

	１
	堆石或砌石体
	上下层面基本无水平通缝，靠近反滤层的石料宜内小外大，相邻两段堆石缝为逐层错缝，露于表面的砌石平砌，较平整
	上下层面碾压接合良好，无水平通缝，靠近反滤层的石料为内小外大，相恰两段堆石缝为逐层错缝，无垂直通缝，露于表面的砌石为平砌，平整美观
	
	
	

	２
	每层厚度
	每层厚度偏小值不大于设计厚度的15％
	偏小值不大于设计厚度的15％
	
	
	

	３
	干密度
	合格率≥90％，且不合格样不得集中，不合格干密度不得低于设计值的0.98倍
	合格率≥95％且不合格样不得集中，不合格干密度不得低于设计值的0.98倍
	
	
	

	项
次
	允许偏差项目
	设计
值
	允许偏差cm
	实         测        值
	合格
数
(点)
	合格
率
(％)

	
	
	
	干砌
	浆砌
	
	
	

	１
	表面平整度
	
	±5
	±3
	
	
	

	２
	顶标高
	
	±3
	±2
	
	
	

	评    定    意    见
	单元工程质量等级

	保证项目全部符合质量标准；基本项目全部符合合格
标准，其中有        ％项达到优良标准；允许偏差项目
各项实测点合格率为      ％
	

	施
工
单
位
	
	建监
设理
单位
	


