水利水电工程
粗骨料质量评定表
表1.19
	单 位 工 程 名 称
	
	产　　地
	

	分 部 工 程 名 称
	
	生产单位
	

	数　　　　　　 量
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	检　查　项  目
	质　　量　　标　　准
	检　验　记　录

	1
	超　　径
	原孔筛检验＜5％
超逊径筛检验0
	

	2
	逊　　径
	原孔筛检验＜10％
超逊径筛检验＜2％
	

	3
	含泥量
	D20、D40粒径级＜1％，D80、D150(或D120)粒径级＜05％
	

	4
	△泥　　团
	不允许
	

	5
	△软弱颗粒含量
	＜5％
	

	6
	硫酸盐及硫化物含量按重量折算成SO3
	0.5％
	

	7
	△有机质含量
	浅于标准色
	

	8
	密度
	＞2.55t/m3
	

	9
	吸水率
	D20、D40＜2.5％
D80、D150＜1.5％
	

	10
	△针片状颗粒含量
	＜15％；有试验论证，可以放宽至25％
	

	评      定　　　　意　    　见
	质量等级

	本月（季）共检验　　　组，各组主要检查项目均符合质量标准，其
他检查项目实测点合格率　　　　　　　％。
	

	施
工
单
位
	
	建监

设理

单位
	


水利水电工程
混凝土拌和质量评定表
　表1.20　
	单 位 工 程 名 称
	
	分部工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	分 部 工 程 部 位
	
	评定日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	项        目
	项目质量等级

	1
	混凝土拌和物
	

	2
	混凝土试块
	

	评      定　　　　意　    　见
	质量等级

	两项质量均达合格标准，其中混凝土试块质量
	

	施
工
单
位
	年　　月　　日
	建监

设理

单位
	年　　月　　日




水利水电工程
混凝土拌和物质量评定表
表1.20-1
	单 位 工 程 名 称
	
	分部工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	分 部 工 程 部 位
	
	检验日期
	年　　　月　　　日

	项
次
	项　　     目
	质量标准
	检　验　记　录

	
	
	优良
	合格
	

	1
	△原材料称量偏差符合要求的频率
	≥90％
	≥70％
	

	2
	砂子含水量＜6％的频率
	≥90％
	≥70％
	

	3
	△拌和时间符合规定的频率
	100％
	100％
	

	4
	混凝土坍落度符合要求的频率
	≥80％
	≥70％
	

	5
	△混凝土水灰比符合设计要求的频率
	≥90％
	≥80％
	

	6
	混凝土出机口温度符合设计要求的频率
	≥80％
(高1－2℃)
	≥70％
(高2－3℃)
	

	评      定　　　　意　    　见
	质　量　等　级

	本月（季）混凝土拌和物共检验　　　组，主要检查项目符合标准，
其他检查项目符合　　　标准
	

	施
工
单
位
	年　　月　　日
	建监
设理
单位
	年　　月　　日


水利水电工程
混凝土试块质量评定表

表1.20-2　　
	单 位 工 程 名 称
	
	分部工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	分 部 工 程 部 位
	
	检验日期
	年　　月　　日

	项
次
	检　　查　　项     目
	质量标准
	检　验　记　录

	
	
	优良
	合格
	

	1
	任何一组试块抗压强度最低不得低于设计标号的
	90％
	85％
	

	2
	△无筋（或少筋）混凝土强度保证率
	85％
	80％
	

	3
	△配筋混凝土强度保证率
	90％
	85％
	

	4
	混凝土抗拉、抗渗、抗冻指标
	不低于

设计标号
	不低于

设计标号
	

	5
	混凝土强度的离差系数
	＜200号
	＜0.18
	＜0.22
	

	
	
	≥200号
	＜0.14
	＜0.18
	

	评      定　　　　意　    　见
	质　量　等　级

	本月（季）共检验　　　　号砼试块　　　　组，砼抗压强度保证率
P＝　　　　％，Ｃv＝　　　　，Ｒmin＝　　　　ＭＰa，砼抗拉强度
     ，抗渗标号　　　　　　　　，抗冻标号
	

	施
工
单
位
	年　　月　　日
	建监
设理
单位
	年　　月　　日


水利水电工程
混凝土预制构件制作质量评定表

表1.21
	单 位 工 程 名 称
	
	单元工程量
	

	分 部 工 程 名 称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	检验日期
	年　月　日

	项

次
	检查项目
	设
计
值
	允许偏差
(mm)
	实　　　测　　　值
	合格数
(点)
	合格率
(％)

	1
	模板
安
装
	相邻两板面高差
	
	2
	
	
	

	2

	
	局部不平(用2m
直尺检查)
	
	3
	
	
	

	3
	
	板面缝隙
	
	1
	
	
	

	4
	
	预留孔、洞位置
	
	10
	
	
	

	5
	
	梁、桁架拱度
	
	＋5  －2
	
	
	

	1

	钢
筋焊接
与
安
装
	帮条对焊接接头
中心的纵向偏移
	
	0.5d
	
	
	

	2

	
	两根钢筋的轴向
曲折
	
	4°
	
	
	

	3
	
	焊
缝
	高　　度
	
	－0.05d
	
	
	

	
	
	
	长　　度
	
	－0.5d
	
	
	

	
	
	
	宽　　度
	
	－0.1d
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	咬边深度
	
	-0.05d  ，且＜1
	
	
	

	
	
	
	表面气孔夹
渣：在2d长
度上气孔夹
渣直径
	
	不多于2个＜3
	
	
	

	4
	
	同一排受力钢筋
向距的局部偏差
柱及梁
板及墙
	
	±0.5d
±0.1间距
	
	
	

	5
	
	同一排分布钢筋
间距的偏差
	
	±0.1间距
	
	
	

	6
	
	双排钢筋的排间距局部偏差
	
	±0.1排距
	
	
	

	7
	
	箍筋间距偏差
箍筋距
	
	±0.1
	
	
	

	8
	
	保护层厚度
	
	±1/4
净保护层厚
	
	
	

	9
	
	钢筋起重点位移
	
	20
	
	
	

	10
	
	钢筋骨架：高度
长度
	
	±5
±10
	
	
	


续表1.21
	项
次
	检 查　项　目
	设
计
值
	允许偏差
(mm)
	实　　　测　　　值
	合格数
(点)
	合格率
(％)

	１
外
形
尺
寸
	埋入建筑物内部的，预制廊道、井筒、小构件等
	
	±10
(长、宽)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	埋入建筑物内部的电
梯井、垂线井、风道
、预制模板
	
	±5
长、宽)
	
	
	

	
	板、梁柱等装配式构
件
	
	±3
(长、宽)
	
	
	

	２
中
心
线
偏
差
	埋入建筑物内部的预
制廊道、井筒、小构
件等
	
	±10
	
	
	

	
	埋入建筑内内部的电
梯井、垂线井、风道
、预制模板
	
	±5
	
	
	

	
	板、梁柱等装配式构
件
	
	±3
	
	
	

	３
顶
、
底
部
平
整
度
	埋入建筑物内部的预  制廊道、井筒、小构件等
	
	±10
	
	
	

	
	埋入建筑物内部的电梯井、垂线井、风道、预制模板
	
	±5
	
	
	

	
	板、梁、柱等装配式
构件               
	
	±5
	
	
	

	4
	预埋件纵、横中心线位移                
	
	±3
	
	
	

	5
	起吊环、钩中心线位移
	
	±10
	
	
	

	检测结果
	共检测              点，其中合格          点，合格率　　　　　　％

	评　　　　定　　　　意　　  　　见
	质　量　等　级

	　　

本类构件抽样的模板、钢筋和外形尺寸实测点合格率为    %
	

	施
工
单
位
	年　　月　　日
	建监
设理
单位
	年　　月　　日


