CB59                 混凝土粗骨料（碎石）质量检验评定表

	单位工程名称
	
	单位工程编号
	

	分部工程名称
	
	分部工程编号
	

	序号
	检  测  项  目
	质量标准
	试验结果：试样编号/试样日期

	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/

	1Δ
	含 泥 量 （%）
	≤1
	
	
	
	
	

	2Δ
	泥    团
	不允许
	
	
	
	
	

	3
	坚固性（%）
	一、二类环境
	＜5
	
	
	
	
	

	
	
	三、四类环境
	＜3
	
	
	
	
	

	4
	有机质含量
	浅于标准色
	
	
	
	
	

	5Δ
	针片状颗粒含量（%）
	≤15，≤10（泵送砼）
	
	
	
	
	

	6
	密  度（t／m3）
	＞2.55
	
	
	
	
	

	7
	吸 水 率 （%）
	＜2.5
	
	
	
	
	

	8
	硫酸盐及硫化物含量%（按重量折算成SO3）
	≤0.5
	
	
	
	
	

	9Δ
	超径（%）（原孔筛检查）
	＜5
	
	
	
	
	

	10
	逊径（%）（原孔筛检查）
	＜10
	
	
	
	
	

	质
量
评
定
意
见
	
	试验员
	

	
	
	施工试验负责人
	

	
	
	施工单位专职质检员
	

	
	
	监理工程师
	

	说
明
	1．每300～500t骨料，在净料场取一组样，不足300t也取一组样，发现主要检测项目不符合要求时，应立即采取措施纠正。

2．骨料生产必须经过筛分冲洗，以保证各级成品的质量符合要求。

3．综合分析抽样成果时，应分别按不同规格进行质量评定。

4．带“Δ”者为主要检查项目。



生产单位：                取样地点：
